|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specyfikacja wykonania warstwy zgodnie z normą DIN 18353** | | |
| **GRANIDUR BIANCO jednowarstwowa posadzka dekoracyjna, polerowana, w kolorze białym, w układzie z podbudową betonową** | | |
| nazwa projektu:  numer projektu: | | |
| **GRANIDUR BIANCO** | **grubość warstwy 15 mm** | **powierzchnia o wyglądzie granitu polerowanego** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **artykuł** | **wydajność/produkt** | **cena jednostki PLN/m²** | | **koszt całkowity PLN** | |
|  | **Wstępna obróbka podłoża betonowego,** klasy wytrzymałości C 25/30, poprzez frezowanie, usuwanie ewentualnych powłok malarskich, czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, odkurzanie. Powierzchnia musi mieć otwarte pory. Płaszczyzna posadzki powinna być zgodna z DIN 18202, tabela 3, wiersz 3 w celu uniknięcia nadmiernej grubości warstwy. Dylatacje betonowe muszą być proste i wyrównane, nie szersze niż 5 mm. Spadki podbudowy nie powinny być większe niż 1,5 % Ponadto podłoże betonowe musi spełniać normy DIN 18560-7, par. 4.1 oraz T-3, par. 4.1.    **Rozmieszczenie profili dylatacyjnych**  Profile dylatacyjne powinny być dokładnie rozmieszczone i wypoziomowane.    **Mocowanie za pomocą**  zaprawa na bazie żywicy epoksydowej                    kołki i wkręty    **Profile dylatacyjne** (zalecana siatka 2 x 2 m)  twarde PVC………………………………          aluminiowe…………………………      mosiężne……………….    **KORODUR HB 5 mostek sczepny na bazie białego cementu:** aplikacja na równomiernie uszorstkowionej podbudowie betonowej, wstępnie zwilżonej (lekko wilgotnej) za pomocą szczotki o twardym włosiu,  ok. 1 - 2 mm grubości, o elastycznej konsystencji. Należy postępować według instrukcji producenta.  Zużycie: ok. 2,0 kg/m².    **GRANIDUR BIANCO** stosowana grubość 15 mm, w sztywnej, elastycznej konsystencji na świeżą warstwę wiążącą (mostek sczepny),  należy wypoziomować nierówności, zatrzeć odpowiednio w czasie i wygładzać aż do osiągnięcia gęstej i zamkniętej powierzchni.  Wymagania specjalne……………..  Zużycie: ok. 32 kg/m².    **Pielęgnacja**  Przykrycie powierzchni cienką tekturą (gramatura 400 g)    **Szlifowanie, spoinowanie i polerowanie**  Szlifowanie i polerowanie powinno być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych wykonawców, którzy mogą wykazać referencję dotyczące prac przy podłożu oraz przy polerowanych posadzkach GRANIDUR.    **Szlifowanie i polerowanie posadzki dekoracyjnej GRANIDUR**  Patrz specyfikacje wykonawcza firmy FORMATIQ Sp. z o.o.    **Czyszczenie**  Powierzchnia posadzki GRANIDUR może być czyszczona za pomocą maszyny z głowicą zaopatrzoną w pady obrotowe.    **Pielęgnacja**  Wyczyszczona posadzka dekoracyjna GRANIDUR po wyschnięciu (wilgotność szczątkowa ok. 2 – 4% musi być jednolicie impregnowana materiałem odpornym na plamy i zatrzymującym wodę. Nadmiar zaaplikowanego materiału należy usunąć.    **Na życzenie**  Dostawa i montaż listew dekoracyjnych wokół elementów dekoracyjnych. |  |  |  |  |
| **LV 13 Jednowarstwowa GRANIDUR BIANCO - 131211** | | | | | |