TAL M SYNT AST to mineralna, sucha posypka o właściwościach antyelektrostatycznych, zawierająca twarde kruszywa syntetyczne i mineralne. Przeznaczona do utwardzania powierzchni nowo-wykonywanych posadzek i warstw betonowych w celu poprawy właściwości mechanicznych, głównie zwiększenia odporności na ścieranie. Do stosowania w pomieszczeniach zagrożenia wybuchem: 0, 1, 2, 20, 21, 22 oraz w obiektach, w których są wytwarzane oraz obsługiwane przyrządy i urządzenia elektroniczne wrażliwe na uszkodzenia powodowane przez wyładowania elektrostatyczne. W celu zapewnienia ochrony przed elektrycznością statyczną posadzki z posypką Tal M Synt AST należy zapewnić skuteczne uziemienie posadzki.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo duża odporność na ścieranie

- właściwości antyelektrostatyczne

- aplikacja tylko na świeży beton

- dla średnich i dużych obciążeń

- uszczelnienie powierzchni betonu

- zwiększenie odporności na penetrację olejów, tłuszczów,

detergentów

- znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

- ograniczenie poślizgu powierzchni

INFORMACJE PODSTAWOWE:

WYGLĄD – szary   proszek (dostępny również w innych kolorach: czerwony, ochra, zielony, antracyt, brązowy, niebieski)

OPAKOWANIA - worki 30 kg (z wkładką foliową), 
1260 kg (42x30 kg) / paleta

MAGAZYNOWANIE – 12 miesięcy od daty produkcji jeżeli materiał jest przechowywany w nieuszkodzonych, oryginalnych workach w suchych
 i chłodnych pomieszczeniach. Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE:

| Baza chemiczna | materiał na bazie cementu |
| --- | --- |
| Gęstość | - nasypowa: 1,56 kg/dm3, wg EN 12192-1:2002 |
|  | - zaprawy utwardzającej: 2,31 kg/dm3, wg EN 13892-2:2003 |
| Uziarnienie | Dmax: 3,15 mm, wg EN 12192-1:2002 |
| pH | 11,4 w 20 oC |
| Średnia rezystywność elektryczna powierzchniowa ρs | 1,8x108 Ω (kryterium 1x107 Ω< ρs≤1x1010 Ω) |
| Średnia rezystancja upływu Ru | 3,9x105 Ω (kryterium Ru≤1x106 Ω) |
| Rezystancja elektryczna względem elementu uziemiającego Rgp | 1x106 Ω (kryterium Ru, Rgp≤1x109 Ω) |
| Wytrzymałość na zginanie | >10 MPa (F10) wg EN 13892 2:2003 |
| Wytrzymałość na ściskanie | >70 MPa (C70) wg EN 13892 2:2003 |
| Odporność na ścieranie: | klasa AR0,5 – 0,046 mm |

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

ZUŻYCIE – 3 do 5 kg/m2 (posypki w kolorze szarym) min. 5,5 kg/m2 (dot. posypek w kolorach: czerwonym, ochra, zielonym, antracytowym, brązowym, niebieskim)

PODŁOŻE –  warstwa betonu klasy min C20/25.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – przed betonowaniem powinno być wykonane odpowiednie przygotowanie podłoża zgodnie z projektem (stabilizacja lub chudy beton, izolacja, itp.). Wszystkie instalacje i urządzenia przewidziane w posadzce muszą być ułożone.

Wokół ścian i słupów konieczne jest zamocowanie izolacji z taśmy grubości min. 1 cm w celu oddzielenia betonu od pionowych elementów konstrukcji. Na tak przygotowane podłoże należy wylać mieszankę betonową klasy min. C20/25. Wskaźnik W/C należy zminimalizować. Mieszanka betonowa nie powinna być napowietrzana. W przypadku stosowania plastyfikatorów i superplastyfikatorów zaleca się konsultację receptury mieszanki betonowej z producentem materiału.

NAKŁADANIE – po wypoziomowaniu betonu i odczekaniu odpowiedniego okresu czasu następuje rozłożenie posypki utwardzającej i jej zacieranie mechaniczne. Czas pomiędzy rozłożeniem mieszanki betonowej, a rozpoczęciem nakładania posypki utwardzającej to w normalnych warunkach 2 do 3 godziny (w zależności od parametrów mieszanki betonowej oraz warunków atmosferycznych). W pierwszym etapie należy rozsypać 3-4 kg/m2 posypki TAL M SYNT AST na powierzchnię świeżego, mechanicznie wzruszonego betonu.

Rozsypywanie jest wykonywane w dwóch lub więcej cyklach tak długo jak posypka całkowicie złączy się z betonem oraz wchłonie wilgoć z jego powierzchni lub zostanie rozsypana cała ilość posypki przewidziana na 1 m2 posadzki. W trudnych miejscach takich jak narożniki, brzegi płyty przy ścianach posypkę można rozsypywać ręcznie. Zacieranie posypki należy wykonywać mechanicznie za pomocą zacieraczek z dyskami i łopatkami. W trakcie zacierania należy zmieniać kąt pochylenia łopatek w celu uzyskania gładkiej powierzchni.

SZCZELINY DYLATACYJNE -  nacina się 1 do 2 dni po wylaniu płyty betonowej na głębokość około 1/3 grubości płyty zgodnie z projektem. Pola dylatacyjne powinny mieć powierzchnię zgodną z projektem posadzki. Większe pola dylatacyjne wymagają indywidualnych obliczeń statycznych. Należy unikać pól dylatacyjnych w kształcie litery L. W tych przypadkach pole należy podzielić na mniejsze kawałki w kształcie prostokątów. Płytę betonową należy bezwzględnie naciąć w miejscach gdzie są spodziewane największe naprężenia. Po nacięciu szczeliny należy odkurzyć i wypełnić masą trwale elastyczną.

NARZĘDZIA – do zacierania powierzchni zaleca się stosować zacieraczki mechaniczne do betonu z możliwością zamiany kąta pochylenia łopatek.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – narzędzia należy czyścić od razu po zakończeniu pracy. Stwardniałe pozostałości posypki można usunąć mechanicznie.

OGRANICZENIA:

Temp. podłoża		min. +5 oC / max. +30 oC

Temp. powietrza		min. +5 oC / max. +30 oC

Temp.a materiału		min. +5 oC / max. +30 oC

Nałożyć środek pielęgnujący na świeżo-wykonaną posadzkę lub warstwę betonową. Można zastosować folię polietylenową i polanie wodą lub środek pielęgnujący. W każdym przypadku powinno się zabezpieczyć beton przed szybkim odparowaniem wody po wykonaniu posadzki w celu minimalizacji pęknięć.

W celu zapewnienia ochrony przed elektrycznością statyczną posadzki z posypką Tal M Synt AST należy zapewnić skuteczne uziemienie posadzki. Niezbędne jest również przeprowadzenie pomiarów kontrolnych rezystancji elektrycznej posadzki po jej wykonaniu.

Warunki omówione w karcie technicznej dotyczą temperatury 23 oC oraz wilgotności 50%. W wyższych temperaturach opisany czas może ulec skróceniu, natomiast w niższych temperaturach może ulec wydłużeniu.

Zabezpieczyć świeżo nałożony materiał przed przemarzaniem, deszczem oraz innymi warunkami atmosferycznymi. Materiał nie powinien być stosowany jeżeli  temperatura: powierzchni, powietrza lub posypki wynosi < 5 oC.

Zalecenie: pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczone zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Źródło informacji: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne dane mogą być różne w zależności od warunków pracy.

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie produktu może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych instrukcji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą w danym kraju.

KONTROLA:

NORMY/STANDARDY –  TAL M SYNT AST jest testowany wg EN 13813:2008 oraz EN 13813:2003

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA – produkt drażniący. Zawiera cement. Działa drażniąco na oczy, skórę, drogi oddechowe. Kontakt ze skórą może być przyczyną podrażnień. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast należy je przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą – przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Więcej zaleceń odnośnie magazynowania, stosowania oraz przygotowania do użycia jest dostępne w karcie bezpieczeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania toksycznego oraz oddziaływania na środowisko. Ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach powinny być przestrzegane.

PODSTAWA PRAWNA 
Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze karcie technicznej bazują na próbach i testach laboratoryjnych.

Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu.  Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami.  W przypadku niewłaściwego używania, transportowania przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność FORMATIQ, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych informacjach FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki na żądanie Użytkownika.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze.